# Технологическая карта

# Марка: АнтикорОйл™

# Эпоксидный Комплекс для противокоррозионной защиты

# наружной поверхности нефтерезервуаров

ТУ 2312-015-60414707-2013

| Область применения: | Эпоксидный Комплекс предназначен для окраски стальных резервуаров для хранения нефти и светлых нефтепродуктов, а также для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся при воздействии различных климатических факторов, промышленной атмосферы, содержащей агрессивные пары и газы в т.ч. подвергающихся кратковременному обливу кислотами, щелочами, бензином маслами и др. нефтепродуктами. |
| --- | --- |
| Особенности: | Эпоксидный Комплекс АнтикорОйл™ поставляется в виде трех составляющих: грунтовка, межслойная грунтовка и финишное покрытие. Примечание: по желанию заказчика защитный комплекс АнтикорОйл™ может поставляться в исполнении эмаль-грунт 3 в 1. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: | Свидетельство о госрегистрации № RU.23.КК.08.015.Е.000116.02.14 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н07986 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: | Глянцевое, сигнально-белого цвета (RAL 9003), по желанию заказчика возможны другие цвета по каталогу RAL При температуре 20(2(С не более 12-ти часов |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка материала: | Перед нанесением материал должен быть предварительно размешан до однородного состояния, после чего вводится отвердитель в пропорции, указанной в паспорте на каждую партию и выдержан в течение не менее 30-ти минут. В процессе хранения материалов допускается увеличение условной вязкости, при необходимости материал может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Поверхность должна быть сухой, очищенной от масел, грязи, пыли, рыхлой ржавчины и обезжирена. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть или валик. Материал наносят при температуре окружающего воздуха от +5(С до +30(С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Окраска возможна при отрицательных (до -10°С) температурах, но при этом температура самого материала должна быть не ниже +15°С После высыхания слоя в течение 12-14 часов (при температуре +20(С), наносят следующий слой (межслойную грунтовку или финишное покрытие), но не позднее чем через 24 часа. 120-150 г/м² в зависимости от способа нанесения 40-60 мкм Грунтовка – 1 Межслойная грунтовка – 1 Финишное покрытие – 1 Р-4, Р-4А Ацетон, Р-4, Р-4А |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Материал транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -30°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде материал должен храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие материала требованиям ТУ 2312-015-60414707-2013 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения материала – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, материал перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-015-60414707-2013 и при установлении соответствия может быть использован потребителем по назначению. |