# Технологическая карта

# Марка: АнтикорХим™

# Химстойкая грунт-эмаль для антикоррозионной и гидроизоляционной защиты металлических и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных промышленных средах

ТУ 2312-028-60414707-2014

| Описание: | Химстойкая грунт-эмаль АнтикорХим™ на основе модифицированной эпоксидной cмолы с превосходной стойкостью к агрессивным средам и высокими антикоррозионными свойствами. Материал двухупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: Срок службы покрытия: | Грунт-эмаль АнтикорХим™ применяется для: а) длительной защиты от коррозии стальных и чугунных металлоконструкций (в том числе с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины с толщиной продуктов коррозии до 100 мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, воздействию растворов щелочей и кислот, горюче-смазочных материалов, спиртов, нефти; б) гидроизоляции железобетонных и металлических конструкций, эксплуатирующихся в грунте и под водой. в) антикоррозионной защиты подводной и надводной части корпусов судов; г) для окрашивания изделий из цветных металлов (медь, латунь, бронза), а также по алюминию и оцинкованной стали; д) стойкость к щелочной среде до рН 12,5, к кислотной до рН 2,5. е) широкий температурный диапазон эксплуатации – после полного отверждения покрытие можно эксплуатировать при температуре от – 600С до + 1000С, кратковременный нагрев возможен до температуры +1200С. Трехслойное покрытие АнтикорХим™ сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата: а) не менее 9-ти лет при нанесении на поверхность, подверженную коррозии (толщиной до 100мкм); б) в течение 12-ти – 15-ти лет при нанесении материала на предварительно очищенную поверхность пескоструйным или дробеструйным способом. При окраске металлических конструкций, эксплуатирующихся под водой или в постоянном контакте с водой, 3-4 слойное покрытие сохраняет свои защитные свойства в течение 3-5 лет. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) Время высыхания до степени 3 Жизнеспособность: | Образует декоративное (гладкое, однородное, полуматовое), атмосферо-, водо- и химически стойкое покрытие; выпускается в широкой цветовой гамме (кроме RAL 9003); Не менее 70 секунд при температуре (20±2)°С не более 1 часа при температуре (20±2)°С: После смешивания с отвердителем не менее 24 часов при (20±2)°С |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка материала: | Перед применением в Грунт-эмаль добавляется отвердитель в соотношении, указанном в паспорте, тщательно перемешиваются до образования однородной массы и выдерживается в течение 15-20 мин., при необходимости материал разбавляются до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Поверхность металла перед окраской должна быть очищена от масел, грязи, пыли, рыхлой ржавчины и обезжирена. Пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик, окунание. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -25°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, через 1 час после высыхания слоя материала при температуре (20±2)°С наносятся последующие слои. 150-200 г/м² 40-50 мкм 2-3 Растворители Р-4, Р-4А Растворители Р-4, Р-4А, ацетон, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунт-эмаль АнтикорХим™ транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Гарантийный срок хранения материала – 12 месяцев со дня изготовления. |