# Технологическая карта

# АнтикорСпринт™

Быстросохнущая Эмаль-грунт 3 в 1

ТУ 2312-003-60414707-2012

| Описание: | Эмаль-грунт «АнтикорСпринт™» представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе модифицированной акриловой смолы и пластификаторов с добавлением высокоэффективных контактных ингибиторов коррозии. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль-грунт «АнтикорСпринт™» предназначена для окрашивания металлоконструкций из черной углеродистой стали, в том числе по ржавчине толщиной до 100 мкм без предварительного грунтования, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы всех климатических зон. |
| Особенности: | Эмаль-грунт отличается высокой прочностью сцепления (адгезией) к металлу, не требует тщательной подготовки окрашиваемой поверхности, хорошо совместима с другими типами материалов (ПФ, ГФ, ХВ, ЭП). Покрытие, состоящее из 2-х слоев Грунт-эмали «АнтикорСпринт», нанесенных на незагрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в умеренном и холодном климате не менее 5-ти лет, из 3-х слоев – не менее 8-ми лет. Материал одноупаковочный. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: | Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.015.Е.000962.02.13 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ79.Д15388 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Массовая доля нелетучих веществ: | Эмаль-грунт после высыхания образует ровное, однородное, полуматовое покрытие, цвет по выбору заказчика. При температуре (20±2)°С 0,5 часа При температуре от -15°С до 0°С не более 1,5 часа Не менее 50% |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка эмали: | Перед нанесением Грунт-эмаль хорошо перемешать до однородной массы, при наличии пленки Грунт-эмаль необходимо профильтровать. Перед применением, при необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4 или толуолом. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Поверхность должна быть сухой, очищенной от масел, грязи, пыли. При наличии рыхлой пластовой ржавчины, поверхность очистить ручным или механизированным способом до степени не менее St 2 по МСИСО 8501. Пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик, окунание. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80% Окрасочные работы при отрицательных температурах следует проводить с учетом общих рекомендаций по окраске в зимний период. 120-150 г/м² 35-45 мкм 2-3 Растворитель Р-4, Толуол Растворитель Р-4, Толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунт-эмаль транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде эмаль должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие Грунт-эмали требованиям ТУ 2312-003-60414707-2012 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, Грунт-эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-003-60414707-2012 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |