# Технологическая карта

# ХВ-0278

# Грунт-Эмаль

ТУ 2312-007-60414707-2013

| Описание: | Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой смолы с введением пластификаторов и ингибиторов коррозии. Материал одноупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Эмаль ХВ-0278 предназначена для защиты различных металлоконструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (до 100 мкм), подвергающихся воздействию агрессивных газов (SO2, CO2, CI2), кислот (серной, соляной, фосфорной) и растворов солей и щелочей химических и других промышленных производств при температуре не выше +60°С Грунт-эмаль ХВ-0278 может применяться как в комплексном покрытии с такими материалами как ХС, ХВ, ПФ, ЭП, так и в качестве самостоятельного защитного покрытия. Применение Эмали ХВ-0278 заменяет такие необходимые операции при использовании традиционных материалов как: фосфатирование поверхности; грунтование поверхности грунтовками типа ХС, ГФ или ФЛ; применение покрывного материла типа ХВ, ХС, ПФ, АС, ЭП и др. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: | Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.008.Е.002735.03.13 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ79.Н03780 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм: Адгезия пленки, баллы, не более: | Ровное, однородное, матовое белого, серого, черного, кремового и красно-коричневого цветов. По согласованию с заказчиком возможно производство других цветов. При температуре (20±2)°С не более 1 часа При температуре (20±2)°С не менее 25 сек. 1 |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунт-эмали: | При хранении грунт-эмали допускается незначительное расслаивание и оседание пигмента, поэтому перед применением материал необходимо перемешать. При необходимости грунт-эмаль разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А по ГОСТ 7827-74 |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Эксплуатация изделия: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Поверхность должна быть сухой, очищенной от масел, грязи, пыли. При наличии рыхлой пластовой ржавчины, поверхность необходимо очистить ручным или механизированным способом до степени St 2 по МСИСО 8501. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80% Окрасочные работы при отрицательных температурах следует проводить с учетом общих рекомендаций по окраске в зимний период. Окрашенные изделия могут быть подвержены механическому воздействию через 5 суток после нанесения грунт-эмали. 120-170 г/м² 25-35 мкм 2÷3 Растворитель Р-4, Р-4А Растворители: Р-4, Р-4А, Толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунт-эмаль ХВ-0278 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -40°С до +40°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде Эмаль ХВ-0278 должна храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие Грунт-эмали ХВ-0278 требованиям ТУ 2312-007-60414707-2013 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения Эмали – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, Эмаль ХВ-0278 перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-007-60414707-2013 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |