# Технологическая карта

# АнтикорМет™

Грунт-эмаль

# ТУ 2312-037-60414707-2014

| Описание: | Грунт-эмаль по ржавчине на основе сополимеризации алкидной смолы с термопластиком. По таким свойствам как влагостойкость и стойкость к обливу кислотами сопоставима с пластиком, а по антикоррозионной стойкости существенно превышает аналогичные материалы отечественного и импортного производства. Материал одноупаковочный. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: | Грунт-эмаль АнтикорМет™ предназначена для противокоррозионной защиты стальных строительных конструкций, эксплуатирующихся в слабоагрессивных средах, содержащих повышенную концентрацию окислов азота и серы в условиях умеренного и холодного климата. Трехслойное покрытие сохраняет свои защитные и декоративные свойства в течение не менее 8 лет. |
| Особенности: | Окрашенная поверхность устойчива к повышенной влажности, к периодическому обливу морской водой, атмосферным воздействиям, к моющим средствам, минеральному маслу. Обладает высокими защитными свойствами от воздействия коррозии; Окрашенная поверхность отличается высокой износостойкостью; Наносится на неподготовленную металлическую поверхность, содержащую продукты коррозии толщиной до 100 мкм; Отличается высокими малярными свойствами. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Массовая доля нелетучих веществ: | Ровное, полуматовое, цвет по каталогу RAL. При температуре (20±2)°С не более 3 часов. Не менее 60% |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунт-эмали: | Грунт-эмаль АнтикорМет™ перед применением тщательно перемешивается и при необходимости разводится ксилолом, сольвентом, толуолом. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Окрашиваемую поверхность необходимо очистить от пыли, масел и прочих загрязнений, при наличии рыхлой пластовой ржавчины поверхность зачищается. Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть, валик. Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -15°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. 120-150 г/м² 35-45 мкм 2-3 Ксилол, сольвент, толуол Ксилол, сольвент, толуол |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: | Грунт-эмаль АнтикорМет™ транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде грунт-эмаль должна храниться в закрытых, неотапливаемых помещениях при температуре от -30°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие грунт-эмали требованиям ТУ 2312-037-60414707-2014 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 2312-037-60414707-2014 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |