# Технологическая карта

# ЭП-057

# Грунтовка (протекторная)

ТУ 6-10-1117-85

| Описание: | Грунтовка ЭП-057 – двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы с высоким содержанием цинкового порошка и добавлением перед применением отвердителя № 3. |
| --- | --- |
| Рекомендуемое применение: СЕРТИФИКАЦИЯ: | Грунтовка ЭП-057 предназначена для протекторной защиты от коррозии стальных металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и в условиях с повышенной влажностью. Применяется в комплексном многослойном покрытии с эмалями и лаками. Один из основных методов холодного цинкования. Благодаря протекторному механизму защиты грунтовка обеспечивает высокую противокоррозионную и водостойкость системы лакокрасочного покрытия. Перекрывается материалами типа ЭП, ХВ, ХС, ФП и другими. Свидетельство о госрегистрации № RU.77.01.34.008.Е.002731.03.13 Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП28.Н01173 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид и цвет покрытия: Время высыхания до степени 3: Полное высыхание: Массовая доля нелетучих веществ: Жизнеспособность грунтовки: | Однородное, матовое, серого цвета, оттенок не нормируется При температуре (20±2)°С не более 1 часа При температуре (20±2)°С не более 24 часов 87-89 % После смешивания с отвердителем при температуре (20±2)°С не менее 12 часов |
| НАНЕСЕНИЕ: Подготовка грунтовки: | В полуфабрикат грунтовки ЭП-057 протекторной перед нанесением необходимо добавить при тщательном перемешивании отвердитель №3 в соотношении, указанном в паспорте качества на каждую партию и выдержать в течение 20-30 мин. при температуре (20±2)°С. При необходимости довести до рабочей вязкости 16-20 с по ВЗ-4 при температуре (20±2)°С растворителем РП. После смешивания компонентов грунтовка сохраняет малярные свойства не менее 12 часов. |
| Подготовка поверхности: Способ нанесения: Условия нанесения: Теоретический расход на один слой: Рекомендуемая толщина одного слоя: Рекомендуемое количество слоев: Разбавитель: Очистка инструментов: | Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3) и обезжиренные стальные поверхности. Безвоздушное или пневматическое распыление, Кисть (подкраска) Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, допускается проведение окрасочных работ при отрицательных температурах (до -15°С), при этом время высыхания до степени 3 увеличивается до 24 часов. 260-330 г/м² 65-70 мкм Не менее 2-х, интервал нанесения грунтовки ЭП-057 протекторной между слоями 1÷2 часа воздушной сушки при температуре (20±2)°С. Растворитель РП Растворители: РП, Р-4, Р-5, 646, 647, 648 |
| Последующее покрытие: | Поверх грунтовки ЭП-057 протекторной наносят эмали, толщиной не менее 25 мкм. В качестве покрывных эмалей рекомендуются: ЭП-525, ЭП-1155, ЭП-5116, ЭП-575, ХВ-125, ХВ-110, ХС-119 производства ЗАО «ПКФ Спектр». |
| Примечание: | Возможно применение грунтовки ЭП-057 протекторной в качестве межоперационной, а также для окраски металла, предназначенного под электросварку. В этом случае толщина слоя составляет не более 20 мкм и теоретический расход 90-110 г/м² |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. |
| ХРАНЕНИЕ: | Хранить грунтовку рекомендуется в помещении при температуре от -40°С до +30°С, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги. |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие грунтовки требованиям ТУ 6-10-1117-85 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-1117-85 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению. |